육각 매트리스 개비온

아연도금

개비온 산업

e - mail : gabion114 @ daum.net

웹하드 : I.d. gabion, pw. 2580

010 - 5394 - 1143

Tel : 02 - 567 - 0482

Fax : 0505 - 394 - 1114

매트리스 개비온 자재 시방서

1.   자재 시방

1.1  서     론

다음의 시방은 매트리스 개비온에 대한 재료들에 대한 설명이다.

이하에서는 편의상 “Mattress 개비온"이란 용어로 칭하며, 이것은 특별한 언급이

없는 한 매트리스를 뜻한다.

1.2  정     의

매트리스라 함은 아연도금된 철선을 이용하여 다양한 크기의 상자모양으로

만든 것이다.

매트리스의 테두리는 메쉬 철선보다 더 굵은 철선으로 이루어져 있는데 사방

으로부터의 급작스런 혹은 점차적인 압력에도 잘 견딜 수 있도록 본체철망의

메쉬와 단단하게 연결되어져 있다.

칸막이는 매트리스내부를 똑같은 크기의 셀로 나누는 내부의 철망이다.

연결철선, 버팀철선은 매트리스를 조립하고 연결하는 데 사용되는 철선이다.

1.3  개     요

표준 매트리스는 6.0 x 2.0m 크기이며, 메쉬 규격은 80 x 100 mm타입으로

육각의 벌집 모양으로 이루어진 상자이다.

상자 내부는 1m 단위 이하 혹은 설계상에 제시된 단위로 칸막이에 의해 나누어진다.

1.4  철     선

1.4.1  일    반

매트리스 본체와 설치 시 연결용으로 사용되는 모든 철선은 KSD 7011 규격에

적합하여야 한다.

1.4.2  철선 직경

철선직경과 허용오차는 아래와 같다.

철선 직경 mm	허 용 오 차 mm
2.20	± 0.06
2.70	± 0.08
3.40	± 0.10

1.4.3  아연도금 및 인장강도

매트리스 본체와 설치 시 연결용으로 사용되는 모든 철선은 아연도금 되며

이에대한 KSD 7011 기준을 초과 하도록 제작되며, 아연도금의 최소량 및

인장강도는 아래와 같다.

철선의 직경 mm	코팅 무게 g/sq.m	인장강도 n/mm2
2.20	230	380 - 540
2.70	260	"
3.40	270	"

아연도금의 부착강도는 철선을 철선직경과 같은 직경을 가진 막대에 6번 돌려

감고, 손가락으로 문질렀을 때, 아연도금이 떨어지거나 손상이 생기지 않을

정도여야 한다.

1.5  메      쉬

메쉬는 육각형의 모양이며  이는 기계에 의해 두바퀴 반 꼬여 짜여져 서로 연결

되어 있는데(일반적으로 이중꼬임으로 알려져 있음) 이것은 풀림의 예방과 매트리스

전단저항을 높이기 위한 조치이다.

꼬임부분의 견고함은 한 쪽 철선을 잡아당겨 분리시키려 할 때 1.7KN미만의 힘에서

분리되면 안될 정도여야 하며, 실험시 잡아당기는 힘은 직선으로만 작용시켜야 하며,

돌리는 힘은 배제되어야 한다.

메쉬의 크기는 아래와 같다.

메쉬의 크기	메쉬철선 직경	테두리철선 직경
80 x 100 mm	2.20, 2.70 MM	2.7 - 3.4 MM

1.6  테 두 리

매트리스 메쉬의 모든 잘려 나간 끝 부분은 2.70mm 또는 3.40 mm 직경을 가진

테두리 철선에 풀리지 않도록 단단하게 꼬여져 연결되어 있어야 한다.

모든 메쉬 판넬들의 잘려나간 부분은 테두리철선에 완전히 꼬여져 결합 되어 있어야

한다.

철선 직경	테두리 철선 직경
2.2	2.7
2.7	3.4

메쉬의 끝부분과 테두리 철선이 완전히 결합되지 않아, 메쉬 끝부분을 테두리 철선에

다시 연결할 필요가 있을 때는, 메쉬 끝부분을 기계적으로 테두리 철선에 두바퀴 반을

감아 연결하거나, 다른 검정된 방법으로 연결한다.

1.7  칸막이와 끝 판넬

칸막이는 양면이며 적절한 높이를 맞추기 위해 제조시 바닥판넬위에 접혀진 상태이다.

본체와 칸막이는 하나의 유닛으로 보면 된다.

각각의 칸막이는 베이스와 적어도 두 개의 꼬인 연결부분으로 연결되어져 있어야 하며,

이것은 1M간격으로 연결되어져 있어야 한다. 연결철선의 직경은 2.20mm이다.

수직면은 바닥판넬을 접어서 만들어지며, 덮개는 독립된 메쉬 판넬이다.

1.8  연결, 버팀용 철선

연결, 버팀용 철선은 메쉬철선과 같은 타입으로서 매트리스와 함께 공급되며 이것은

현장에서의 연결작업을 위한 것이다.

매트리스 연결 철선의 굵기는 2.20㎜이다.

1.9  상자 크기

매트리스의 앞 뒤, 양 옆, 뚜껑, 칸막이는 건설도면상의 규격, 또는 아래의 표준

규격으로, 현장에서 직사각형 형태로 조립될 수 있도록 기계에 의해서 제작되어

져야 한다.

망 형 태	80 x 100 mm	허 용 오 차
길 이(L)	4m, 5m and 6m	± 3 %
폭(W)	2m	± 3 %
높 이(D)	0.30m, 0.50m	± 5 %
칸 막 이	1m마다	± 3 %

* 주문자에 의해 특수 규격 제작 가능함.